Клей-герметик силиконовый «ГЕРСИЛАСТ 137-83» (кремнийорганический) специального назначения для наружных и внутренних работ. Произведено по оборонным технологиям.

Номер партии и дату изготовления см. на шве тубы.

АО «ГНИИХТЭОС», 105118,

Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.38.

тел. 8 (495) 673-72-37, 8 (495) 673-71-60, 8 (495) 673-71-23

Почта: info@eos.su

Сайт: https://eos.su/								Масса нетто 130 г

Область применения:

- в быту: для склеивания и/или герметизации изделий из стали, алюминия, стекла, керамики, силиконовой резины, а также в качестве защитных покрытий из вышеуказанных материалов.

- при ремонте: уплотнение швов и стыков керамической плитки, бетона, для внешней герметизации окон, для уплотнения в качестве жидкой прокладки в различных соединениях (стыки водостоков, места примыкания к керамическим, силикатным поверхностям);

- в промышленности: для склеивания и/или герметизации разъёмов машин, механизмов и агрегатов (насосов, компрессоров, двигателей и др.) и как защитное покрытие для поверхностей из металлов, керамики, стекла, силиконовой резины, уплотнение газоходов котлов, агрегатов энергоблоков и турбогенераторов, а также вакуумной системы турбин ГРЭС, ТЭЦ;

- в радиоэлектротехнике: для заливки и герметизации электро/радиоэлементов, мест пайки проводов в изделиях специальной и бытовой радиоаппаратуры, при проведении электроизоляционных работ.

Взаимодействие:

склеивание и герметизация деталей из стали, меди, алюминия, керамики, органического и силикатного стекла, поликарбоната, бетона, декоративных изделий из гипса, пенопласта, пенополиуретана;

склеивание силиконовых резин с различными металлами;

склеивание полистирола, пенополистирольной теплоизоляции с кирпичом, бетоном, пенобетоном.

Кроме полипропилена и полиэтилена.

Состав: силиконовый каучук, нейтральный отвердитель, наполнители.

Рекомендации по применению:

Работу вести при температуре от 0°С до +30°С и выше. Клей-герметик нанести на подготовленную сухую, чистую и обезжиренную поверхность слоем не более 1-2 мм. Эксплуатировать не ранее чем через 24 часа. При толщине слоя более 2 мм время увеличить (толщина слоя не должна превышать 4 мм).

Максимальная прочность достигается через 5 суток.

Отверждается под действием влаги воздуха!

В процессе отверждения необходимо обеспечить контакт с окружающим воздухом!

Условия безопасного использования и хранения

Беречь от детей! Во время работы использовать средства защиты: перчатки. Не обладает кумулятивным и раздражающим действием на слизистую оболочку и кожу. В воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов токсичных соединений не образует. Пожаро-и взрывобезопасен, трудногорюч. Устойчив к воздействию воздуха, воды, природного газа, технических масел. Диэлектрик. Коррозионноинертен. Утилизировать как бытовые отходы.

Срок хранения 12 месяцев.

Хранить в закрытом виде при температуре от +5°C до +30°C.

Рабочий интервал температур от -60°С до +250°С.